附件1：

建筑深基坑工程实体质量监督要点

一、土方开挖

1、施工方案，土方开挖施工单位与支护、降水单位的协作、协调工作。

2、防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境的措施。

3、挖方前地面排水和降低地下水位的工作。

4、土方施工中的测量记录，平面控制桩和水准控制点的保护措施。

二、支护结构

1、排桩

（1）水泥、砂、石子、钢材等原材料的合格证及检验报告。

（2）打桩机械是否鉴定合格。

（3）孔深、孔径及相关记录，其孔深必须满足设计要求。

（4）施工的允许偏差：桩位偏差≤50mm，桩径偏差＜-50mm，垂直度偏差≤0.5%。

（5）钢筋笼制作质量，除符合设计要求外，还应满足GB50204-2002表5.6.4-1的规定。

（6）受力钢筋保护层厚度允许偏差为±10mm。分段制作钢筋笼的接头采用焊接时应符合GB50204-2002的相关规定。

（7）孔底沉渣厚度应＜200mm，当用作承重结构时，端承桩≤50mm，摩擦桩≤150mm。

（8）混凝土试块留置：每浇注50m3留置1组，每台班不少于1组；直径大于1m的桩每桩不少于1组。

（9）冠梁的宽度、高度、配筋；冠梁与排桩的连接。

2、地下连续墙

（1）钢材、电焊条、商品混凝土的产品合格证及检验报告。

（2）配筋规格、净保护层、构造筋间距等。

（3）混凝土的强度和抗渗等级。

（4）试成槽所确定的泥浆配比记录及施工过程中的泥浆比重测试记录。

（5）槽段间连接接头形式（刚性、半刚性）。

（6）地下连续墙与地下室结构顶板、楼板、底板及梁连接时是否预埋钢筋或接驳器（接驳器每500套为一个检验批，每批检查3件，复验内容为外观、尺寸、抗拉试验）。

（7）成槽的垂直度，槽底的淤积物厚度、浇注导管的位置、混凝土上升速度、浇注面标高、商品混凝土坍落度，锁口管或接头箱的拔出时间及速度等。

（8）成槽的宽度、深度及倾斜度。

（9）混凝土试块的留置：每浇注50m3留置1组，每幅槽段不少于1组。

3、水泥土墙

（1）原材料的产品合格证、检验报告。

（2）水泥掺入量。

（3）水泥土墙布置的形式。

（4）高压喷射注浆水泥土墙的压力、水泥浆量、提升速度、施转速度、施工程序等。

（5）水泥土搅拌桩的提升速度、水泥浆或水泥注入量，搅拌桩的长度及标高等。

（6）水泥土桩与桩之间的搭接宽度。

（7）成桩工艺、水泥掺入量或泥浆的配比试验、高压喷射试验记录。

（8）垂直度≤0.5%，桩位偏差＜50mm。

（9）水泥土试块留置：水泥土桩每台班留置水泥土试块不少于1组。

4、土钉墙

（1）土钉、钢丝网、钢筋、注浆材料等原材料的合格证及试验报告。

（2）土钉的位置、长度、直径、间距。

（3）注浆材料的强度。

（4）土钉与面层的连接。

（5）土钉成孔的偏差（允许偏差：孔深±50mm、孔径±5mm、孔距±100mm，成孔倾斜±5%）。

（6）喷射混凝土面层中的钢筋网铺设（钢筋保护层厚度＞20mm）。

5、锚杆

（1）原材料（锚杆、锚具、承压板、斜支撑、台坐、横梁等）的合格证及复试报告。

（2）锚杆隔离架（定位支架）设置。

（3）锚杆杆件的保护层厚度（大于20mm）。

（4）锚杆浆体（水泥砂浆或水泥浆）强度（不宜低于20.0Mpa）。

（5）砂浆强度试块留置：每30根锚杆不少于1组，每组试块数量为6块。

（6）锚杆的锁定拉力。

（7）锚杆的孔位、深度、角度、锚杆插入长度、注浆配比、压力及注浆、喷锚厚度及强度、锚杆的应力。

（8）坡顶或坡面位移、坡顶沉降及周围变化。

6、支撑体系

（1）钢筋混凝土支撑所用原材料及混凝土试块的留置应符合GB50204-2002的要求。

（2）钢支撑所用的原材料及配件合格证或复试报告、焊接连接时焊工的专项上岗证。

（3）钢腰梁与排桩或地下连续墙之间的填充（应采用C25细混凝土填充）、钢腰梁与钢支撑连接的加设劲板情况。

（4）支撑的允许偏差，且应符合附表1-1的要求。

附表1-1    支撑允许偏差表

| 钢筋混凝土支撑截面尺寸 | +8mm，-5mm |
| --- | --- |
| 支撑中心标高及同层支撑顶面标高差 | ±30mm |
| 支撑两端的标高差 | 不大于20mm，支撑长度的1/600 |
| 支撑挠曲度 | 不大于支撑长度的1/1000 |
| 立柱垂直度 | 不大于基坑开挖深度的1/300 |
| 支撑与立柱的轴线偏差 | 不大于50mm |
| 支撑水平轴线偏差 | 不大于30mm |

7、基坑土体加固

（1）土体加固的方法是否符合设计要求。

（2）所用材料的合格证及复试报告。

（3）注浆、高压喷射注浆加固法的施工参数（压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度等）。

8、逆作拱墙

（1）钢筋混凝土拱墙的质量要求同混凝土结构工程。

（2）拱墙的形式，拱墙的配筋、厚度、拱曲线的曲率半径、水平分段长度及垂直分道高度等。

9、SMW支护结构

（1）原材料（型钢、水泥等）的合格证及试验报告。

（2）水泥土搅拌桩的质量要点同水泥土墙。

（3）型钢、钢板或其它加劲材料等的几何尺寸。

（4）型钢的定位、垂直度、长度等

三、降水与排水

1、检查降水与排水的设计方案。

2、是否对重要建筑物或公共设施进行了监测。

3、检查排水沟坡度、井管（点）垂直度、井管（点）间距、插入深度、过滤砂砾料填灌、井点真空度和电渗井点阴阳极距离等。

4、降水与排水施工质量检验标准见附表1-2的要求。

附表1-2    降水与排水施工质量检验标准表

| 序 | 检 查 项 目 | 允许值或允许偏差 |  | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| 1 | 排水沟坡度 | ‰ | 1～2 | 目测：坑内不积水、排水畅通 |
| 2 | 井管（点）垂直度 | % | 1 | 插管时目测 |
| 3 | 井管（点）间距 | % | ≤150 | 用钢尺量 |
| 4 | 井管（点）插入深度 | mm | ≤200 | 水准仪 |
| 5 | 过滤砂砾料填灌 | mm | ≤5 | 检查回填料用量 |
| 6 | 井点真空度：轻型井点 喷射井点 | KPa | >60 >93 | 真空度表 |
| 7 | 电渗井点阴阳极距离：轻型井点 喷射井点 | mm | 80～100 120～150 | 用钢尺量 |